Нагрузова Любовь Петровна д.т.н. профессор кафедры Строительство, Хакасского технического института - филиала Сибирского федерального университета

«ПРОЧНОСТЬ, ЭКОНОМИЯ, ЭКОЛОГИЯ» - строительные материалы с применением микрокремнезема на примере производства железобетона в Республике Хакасия.

Предлагается технология производства бетонных и железобетонных изделий, предусматривающая использование отходов ферросплавных заводов в сочетании с суперпластификаторами С-3 или СП. Микрокремнезем представляет собой ультрадисперсный материал, улавливаемый рукавными фильтрами газоочистных установок ферросплавного производства. Основным компонентом ультрадисперсных отходов является диоксид кремния аморфной модификации SiO2. Средняя плотность частиц микрокремнезема 2,1 - 2,3 г/см3 (цемента 3,1 г/см3), насыпная плотность 0,15-0,20 г/см3, размер зерна - менее 0,1 мкм (в 50 раз меньше размера частиц цемента), удельная поверхность 200000-250000 см2/г (цемента около 4600 см2/г). Содержание оксида кремния в микрокремнеземе достигает 90,7% а иногда до 96%. Среди других составляющих преобладают оксиды кальция, магния и железа. Введение части кремнезема взамен цемента (средней активности М400) позволяет получить высокопрочные бетоны, а так же бетоны средних и низких классов, но с экономией цемента до 50%.

Введение микрокремнезема в бетонную смесь в результате проведенных исследований на цементах средней активности позволит:

•	Получить высокопрочные бетоны (либо экономию цемента до 50%);

•	Получить безпропарочные бетоны с отпускной прочностью В 30 в течении 24 часов;

•	Сократить продолжительность тепловлажностной обработки на 3-4 часа;

•	Повышение морозостойкости F и водонепроницаемости W бетонов;

•	Повысить сульфатостойкость бетонов изготавливаемых на обычном портландцементе;

•	Улучшить связность литых бетонных смесей;

•	сохранность арматурной стали в бетоне обеспечивается при дозировке МКЗ не более 20% от массы цемента (>20%вводят ингибиторы коррозии стали - нитрат натрия);

•	Улучшить экологическую обстановку, при этом получить значительный эффект в стройиндустрии.

Бетоны с применением микрокремнеземом + суперпластификатор – это экономия цемента, это прочность и долговечность бетона, это экологически чистая окружающая нас среда.